Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17

D-53175 Bonn

Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46

Teл:   +49-(0)228-95 352 36

info@dr-schutz.com

www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Масло усиленное «Премиум +»

(Premium Floor Oil Plus / Premium Öl +)

- Описание товара

Комбинация модифицированных алкидных смол с натуральными маслами и восками для базовой обработки шлифованных деревянных и пробковых полов на площадях с высокой степенью нагрузки. Хорошо впитывается, быстро сохнет и превосходно подчеркивает натуральную структуру дерева. Применение в комплексе с отвердителем для масла уменьшает срок высыхания и увеличивает прочность маслянного покрытия. Применение с отвердителем особенно рекомендуется на  эксотических древесинах.

- Сферы применения

Применяется на деревянных (паркетных) и пробковых полах.

- Способ применения

Хорошо взболтать масло Премиум.

Для применения с отвердителем: добавить его в соотношении 1:10 (100 мл отвердителя к литру масла). Тщательно размешать. Применить смесь в течение 60 минут.

Наносить первый слой равномерно на отшлифованную, чистую, обеспыленную поверхность с помощью валика “Oiltop“ (длина ворса 4 мм). Начинать работу лучше со стороны, где падает свет и продолжать работу от источника света. Таким образом, будет возможность наблюдать за поверхностью пола во время работы и сразу исправлять ошибки.

Дать возможность первому слою высохнуть (примерно 15 часoв). После высыхания  выполнить второе покрытие пола маслом. Если после первого слоя прошли 24 часа, то масло сильно твердеет и перед вторым покрытием следует провести легкую шлифовку (зернистость минимум 180).

Для конечного высыхания оставить пол на как минимум 24 часа (при применении с отвердителем 12 часов). После этого пол готов для осторожного прохода. Расход в два слоя: 80г / м кв.(1литр масла на 13 м кв.).

Внимание! Усиленное масло Премиум следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Тряпки и насадки, содержащие остатки масла, могут во время их высыхания самовозгораться. Поэтому их следует сушить в развернутом виде, и только когда полностью высохнут, выбросить.

- Технические характеристики

Состав: алкидные смолы, натуральные масла и воски, деароматизированные гидрокарбонаты изопарафина, высушивающие вещества без содержания свинца.

Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года от даты, указанной на упаковке.

5.	Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

- Фасовка

1 л канистра

4 л канистра