WAKOL  K 450

Клей для паркета

Область применения: Клей на основе синтетических смол (на растворителях) рекомендуется для приклеивания штучного, мозаичного и торцевого паркета, экзотических пород дерева, а также 3-слойного готового паркета толщиной от 14 мм и 2-слойных плашек  максимум до70х600 мм на все готовые к укладке основания.

Особые свойства:

- удовлетворяет  требованиям DIN 281

- подходит для стульев на колёсиках

- подходит для полов с подогревом

- высокая прочность

Технические данные:

Сырьевая основа:         искусственные смолы

Средство для очистки: растворителем RV 50

Способ нанесения:       Зубчатым шпателем TKB B3; Pajarito 4 17 или 56. Зубцы подбираются 	так, чтобы обратная сторона паркета полностью смачивалась клеем по 	всей поверхности.

Расход:                         800-1250 г/м2, в зависимости какие шпателевые зубцы и какое 	основание

Время перед

укладкой паркета:       нет

Время нанесения:        около 10-15 мин.

Обработка

поверхности:             по прошествии 5 – 7 дней, в зависимости от вида паркета, впитывающей способности поверхности и климата в помещении.

Температура хранения:     морозостойкий

Срок хранения:            12 месяцев при комнатной температуре

Требования к основанию:

Основание, а также климатические условия должны соответствовать стандартам и нормам DIN 18356.  Среди прочих требований оно должно  быть сухим, прочным, ровным, без трещин, загрязнений и вяжущих веществ. Мы рекомендуем, как правило, обрабатывать поверхность  грунтовкой WAKOL K 495, или разведённый клей (1 часть WAKOL K 450 + 1 часть растворителя WAKOL RV 50) или разведённую грунтовку-концентрат WAKOL D 3074.

Не рекомендуется укладывать на магнезиевую и кислотную стяжку, а также на битумно-изоляционное покрытие.

Использование:

Клей перед использованием хорошо перемешать. Слой клея наносить равномерно зубчатым шпателем. Избегать загрязнений.

Укладывать не более 1 м2 паркета и сразу же подбивать и хорошо прижимать плашки. Обратить внимание на то чтобы обратная сторона плашки была полностью покрыта клеем.

Сохранять расстояние между стеной и полом, учитывая деформацию паркета!

Примечания:

Указанное время нанесения и высыхания соблюдать при температуре воздуха + 20 ºС и относительной влажности 65 % . Отклонение от данных климатических условий приводит к изменению времени высыхания клея.

При работе с клеем температура воздуха в помещении должна быть не ниже + 15 ºС.  При холодной погоде необходимо,  чтобы паркет и клей  имели комнатную температуру.

Для укладки готовых паркетных листов или образцов мозаики (где различные породы дерева) использовать лучше всего PU 210.

Необходимо придерживаться всех данных и норм, указанных в технической информации.