Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка

Okapox GF

не содержит воды и растворителей

специально для проблемных оснований

блокирование повышенной остаточной влажности - до 5% СМ

связующее для приготовления эпоксидной стяжки

при добавлении Okapox-Beschleuniger время высыхания сокращается до 3,5 - 4 часов

Описание продукта

Не содержащая воды и растворителей (жидкая текучая низковязкая) двухкомпонентная грунтовка для обработки впитывающих и невпитывающих оснований перед работами по выравниванию и приклеиванию покрытий.

Okapox GF может использоваться:

- в качестве грунтовки перед последующим приклеиванием паркета клеем Bakit PU-P

- в качестве грунтовки перед работами по выравниванию оснований в сочетании комбинации с грунтовкой Okatmos® EG 20

- для блокирования повышенной остаточной влажности в цементно-песочных стяжках (до 5,0% СМ) и бетонных основаниях (до 7,0 % по массе) перед работами по выравниванию или приклеиванию покрытий

- для армирования оснований для укладки в комбинации с армирующим полотном Kiesel Glasgittergelege.

- для защиты восприимчивых к влаге оснований (таких как кальциево-сульфатные стяжки, ДСП, ОСП, а также сборных элементов пола на основе гипса) от проникновения влаги сверху

- в качестве связующего для приготовления стяжек на основе эпоксидных смол.

Подготовка основания

Основание должно быть проверено и готово к укладке в соответствии с VOB часть С, DIN 18356 или DIN 18365 и действующими нормами, правилами и уровнем технических знаний. При необходимости произвести подготовку основания в соответствии с Памяткой BEB “Оценка и подготовка оснований” и Памяткой TKB-8. При последующей эксплуатации погрузчиков основание должно отвечать действующим нормам.

Работа

Пробейте многократно отверткой крышку и дно верхней части упаковки. Отвердитель должен полностью вытечь в нижнюю часть упаковки. Удалите пустую верхнюю часть упаковки и интенсивно перемешайте оба компонента электрическим миксером до полного исчезновения разводов. После этого перелейте в другую емкость и снова перемешайте.

В качестве грунтовки перед последующим приклеиванием паркета клеем Bakit PU-P

Okapox GF нанести равномерно на основание валиком или шпателем с зубцами ТКВ В1. После затвердевания (но не более чем через 48 часов после нанесения) произвести приклеивание паркета клеем Bakit PU-P.

В качестве грунтовки и для упрочнения оснований перед выравниванием саморазравнивающимися смесями

Нанести один слой Okapox GF равномерно на основание валиком или шпателем с зубцами ТКВ В1. После затвердевания (но не позднее чем через 48 часов после нанесения) нанести слой неразбавленной грунтовкой Okatmos® EG 20. После высыхания (через 30-60 минут) произвести работы по выравниванию рекомендованными саморазравнивающимися смесями Kiesel.

Для блокирования запирания повышенной остаточной влажности

Нанести один слой Okapox GF (минимум 400-500 г/м2), после затвердевания (но не позднее чем через 48 часов после нанесения) нанести слой неразбавленной грунтовкой Okatmos® EG 20 и после высыхания (через 30-60 минут) можно проводить работы по выравниванию.

Для армирования оснований для укладки

Уложите на основание армирующее полотно Kiesel Glasgittergelege, после этого нанесите на него кельмой с гладкими сторонами грунтовку Okapox GF.

Для защиты восприимчивых к влаге оснований перед работами по выравниванию

Нанести Okapox GF в 1 слой и после затвердевания (но не более чем через 48 часов после нанесения) нанести для улучшения адгезии Okatmos® EG 20.

При производстве эпоксидной стяжки толщиной слоем от 5 мм и более

Загрунтовать основание Okapox GF (при нанесении эпоксидной стяжки толщиной слоем более 2,5 см грунтовать основание не требуется).

Okapox GF перемешать до получения однородной массы и добавить кварцевый песок (фракция 0,6 – 1,2 мм) до макс. 7 кг на 1 кг Okapox GF.  После этого нанести смесь на свежезагрунтованное основание “по мокрому”. Для уменьшения текучести смеси рекомендуется добавить в смесь  Okapox Stellmittel (ок. 1 – 4 %).

Для ускорения реакции и сокращения времени затвердевания - добавить 1 упаковку Okapox-Beschleuniger (200 мл) на 3,5 кг Okapox GF. В этом случае время затвердевания сокращается до 3,5 – 4 часов.

Технические свойства

| Цвет | Прозрачный, с желтым оттенком |
| --- | --- |
| Область применения | Внутри и снаружи, на полу и стенах |
| Плотность | 1,20 г/см³ |
| Прочность на сжатие | Ок. 60 Н/мм² |
| Прочность на изгиб | Ок. 35 Н/мм² |
| Прочность на отрыв | Прочнее бетона |
| Температура основания при работе | + 10 °C - + 25 °C |
| Устойчивость к температурным изменениям | - 20 °C - + 60 °C |
| Соотношение компонентов (А:B) | 2,5 : 1 |
| Рабочее время* | Ок. 30-40 минут Ок. 30 минут с Okapox-Beschleuniger |
| Конструкции пола с подогревом | подходит |
| Окончательное затвердевание* | Через ок. 7 дней Через ок. 3 дня с Okapox-Beschleuniger |
| Хождение* / Укладка покрытия* | Через ок. 12 часов Через ок. 3,5 - 4 часа с Okapox-Beschleuniger |
| GISCODE | RE 1 по TRGS 610 |
| EMICODE | EC 1R по GEV |
| Хранение | 12 месяцев в сухом месте. Благоприятная температура: + 10 °C - + 20 °C |
| * | При 20 С и 65% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность воздуха сокращают, низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают это значение. |

Важная информация

Только для профессиональных укладчиков.

Расход

ок. 200-300 г/м2 в качестве грунтовки на невпитывающих основаниях (на сильновпитывающих основаниях – ок. 400 г/м2)

ок. 400-500 г/м2 в качестве блокиратора остаточной влажности

ок. 800-1000 г/м2 в комбинации с армирующим полотном Kiesel Glasgittergelege

ок. 2500 г/м2 в качестве связующего на 1 см слоя эпоксидной стяжки

Очистка

Очистите инструмент (шпатель и насадку для миксера) сразу по окончании работ Okamul WH Plus, Bakit RT или растворителем (например, спирт).

Упаковка/Палеттировка

| Упаковка | Артикул | EAN |
| --- | --- | --- |
| 45 х 7 кг двухсоставная жестяная банка | 48038 | 4015705480381 |
| 60 х 3,5 кг двухсоставная жестяная банка | 48039 | 4015705480398 |
| 1 кг двухсоставная жестяная банка | 48042 | 4015705480428 |

Приведенная выше информация, особенно рекомендации по использованию и применению наших продуктов, основаны на наших знаниях и опыте. В связи с тем, что другие используемые материалы и условия на объекте не подлежат нашему контролю, мы рекомендуем провести тестовую укладку, чтобы убедиться в том, что наши продукты подходят для Ваших условий и задач. Производитель не несет ответственности в случае использования его материалов не по их прямому назначению или с нарушением технологического процесса укладки. С изданием этого Листа Технической Информации все предыдущие издания утрачивают свою силу.

Stand: 21.10.2015/lo