.

**Millic Comfort**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**

* *Однокомпонентное натуральное масло для обработки деревянных полов, для внутренних работ*
* *83% твердых веществ*
* *Основано на сосновом масле*
* *Подходит для рабочих зон*
* *Легкий и эффективный процесс ухода*
* *Низкое содержание твердых веществ, слабый запах*
* *Усиливает цвет всех видов древесины*

**ПОДГОТОВКА**

Отшлифовать пол до слоя необработанной древесины и убедиться в том, что она совершенно сухая и обеспыленная. Окончательную шлифовку проводить с использованием абразивной ленты с зерном Р100 и сетчатый абразивный диск с зерном Р120-Р150-Р180. Это позволит получить совершенно гладкую поверхность для ровной окраски.

Температура в помещении, температура пола и масло должны иметь одинаковую температуру в диапазоне от 15 до 25°С. Относительная влажность в помещении должна быть от 40 до 60%. Вследствие красящего эффекта масла мы рекомендуем всегда проверять результат нанесения состава на небольшой участок.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

* Наносить 40-60 г/м2 ровным слоем, используя шпатель или коротковорсовый валик.
* Подождать 15 минут. По истечении этого времени более половины пола должна быть покрыта видимой пленкой масла. В противном случае нанести дополнительный слой масла.
* Втирать масло в древесину в течение 15-20 минут, используя механический полировальный круг (150 об./мин.) и красный пад. Древесина с высокой впитывающей способностью, такая как береза или сосна, может потребовать нанесения дополнительного количества масла для достижения насыщения. Для нанесения мы рекомендуем использовать высококачественные пады размером 24 мм.
* Продолжить полировать белым падом, до полного исчезновения капель или мазков.
* Перед окончательной полировкой выдержать пол не менее 3 и не более 24 часов. В течение этого периода НЕЛЬЗЯ ходить по полу.
* Окончательную полировку проводить красным падом (это важно!), чтобы нарушить целостность промасленной поверхности. На этом этапе добавлять масло Millic Comfort нельзя.
* Провести окончательную полировку белым падом. Для облегчения окончательной полировки и увеличения механической прочности пола можно добавить немного состава Arboritec Satin Maintenance Oil. Полировать до достижения желаемого блеска.
* Выдержать пол не менее 10 часов. В течение этого период НЕЛЬЗЯ ходить по полу.

***Внимание! Пропитанные маслом накладки и тряпки могут самовоспламеняться. Хранить использованные материалы в воде или в закрытых контейнерах. Пока масло не затвердело, шпатель и другие инструменты можно очистить уайтспиритом.***

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание:** | Сосновое масло, модифицированное уретаном |
| **Расход:** | 1 литр на 15-20 м2, в зависимости от типа древесины |
| **Содержание твердых веществ:**  | 83%  |
| **Температура обработки:**  | +15-25°C |
| **Время высыхания:**  | 3-24 часа до окончательной полировки10 часов после окончательной полировки |
| **Хранение:** | Рекомендуется хранить в течение не более 2 лет при температуре не более 40°C в нераскрытом контейнере. После открытия содержимое контейнера по истечении указанного периода может начать отвердевать. Хранить в месте, не доступном для детей. Не боится мороза. |
| **Упаковка:** | 5-литровая металлическая канистра. 1-литровая пластиковая канистра.  |

**ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Очищать полы с использованием методов сухой очистки, т.е. сухой щеткой или пылесосом. Влажную уборку проводить с применением состава Arboritec Spray Cleaner, входящего в состав комплекта Arboritec Floor Care Kit. После каждой пятой влажной уборки с применением Spray Cleaner следует обработать полы освежающим мылом Arboritec Oil Refresher (растворяется в холодной воде, при температуре не более 20°С) для восстановления поверхности, покрытой маслом. Для предотвращения последствий износа следует обрабатывать полы составом Arboritec Satin Maintenance Oil.

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Средство Millic Comfort не классифицировано согласно регулирующим положениям C.H.I.P. При использовании следовать обычным правилам обращения с химическими продуктами. Обеспечить хорошую вентиляцию. В случае риска разлива или расплескивания использовать защитные очки и перчатки. При попадании продукта на кожу промыть водой с мылом. При попадании продукта в глаза промыть большим количеством воды. Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.