Teхническая информация

STAUF MULTILAYER

Эластичный однокомпонентный гибридный паркетный клей (ISO 17178)

Особенности:

- эластичен при деформации

- остатки клея легко удаляются

- не содержит воду и растворители, не вызывает коробления древесины

- легко наносится

- предназначен специально для многослойного паркета

| Область применения - многослойный паркет согласно стандарту DIN EN 13489 | Свойства продукта - устойчив к старению - пригоден для полов с подогревом - морозоустойчив - быстро достигает конечной прочности |
| --- | --- |
| Пригодные основания - кальциево-сульфатные стяжки - наливной асфальт только после нанесения грунтовки STAUF VEP-195 - нивелирующие смеси STAUF для паркета - фанера и ДСП V 100 (E1) - цементные стяжки | Цвет - бежевый Расход на 1 м² - 1150 г при использовании зубчатого шпателя № 5 |
| Пригодные грунтовки - STAUF VDP-130 - STAUF VPU-155 S - STAUF VEP-195 | Рабочее время - ок. 30 минут при +20°С Нагрузка возможна - примерно через 48 часов |
| Пригодные нивелирующие смеси - STAUF XP 40 - STAUF AS - STAUF XP 20 - STAUF GS - STAUF FZ - STAUF RM - STAUF PU - STAUF SSP RA | Климатические условия в помещении - температура: мин. +15°С - относительная влажность воздуха: максимум -75%, оптимально – 65% Срок хранения - 12 месяцев |
| GIS-код: RS 10 Код эмиссии: EC1-R плюс Код допуска по DIBt: Z-155.10-448 | Упаковка - 6 кг алюминиевый пакет (3 пакета в карт.коробке) - 13 кг пластиковое ведро - 18 кг пластиковое ведро |

Проверка основания

До начала проведения работ необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям. Основание должно быть устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и щелей, поверхность должна быть прочной, сухой, ровной, чистой, без известковых натеков и препятствующих адгезии веществ. Необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Необходимо проверить влажность и впитывающую способность цементных и кальциево-сульфатных стяжек, а также температуру и влажность воздуха в помещении и температуру основания.

Подготовка основания

Цель подготовки основания – убедиться в том, что оно полностью готово к укладке: чистое, прочное, шероховатое, при необходимости впитывающее, ровное, сухое, без трещин и щелей. Механическую обработку поверхности (щеткой, пылесосом, шлифовальной машиной, фрезой, дробеструйной очисткой) следует производить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и щели, за исключением компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заполнить литьевой смолой и динамично скрепить скобами. Неровности и углубления можно заполнить подходящей нивелирующей смесью. Для получения ровной, впитывающей и шероховатой поверхности основания можно использовать подходящую нивелирующую смесь STAUF.

Нанесение

Клей наносится на основание соответствующим зубчатым шпателем. Необходимо равномерно наносить клей шпателем и избегать образования наплывов и лужиц. Укладку нужно проводить в течение указанного рабочего времени: уложить, выровнять и плотно прижать паркетные элементы. Избегать попадания клея в шпунтовые соединения паркетных элементов. Клей, попавший в шпунтовые соединения, может отрицательно повлиять на лаковое покрытие. Загрязнения от клея можно удалить в зависимости от степени его отверждения с помощью соответствующих очистителей STAUF. Предварительно необходимо проверить на образце влияние очистителя на поверхность укладываемого паркета. Затвердевшие остатки клея достаточно легко удалить механическим способом, тем не менее следует избегать длительного воздействия остатков клея на поверхность паркета.

Готовность к нагрузкам

Готовность к нагрузкам зависит от климатических условий в помещении и количества используемого клея.

Прочие указания

Содержащиеся в клее размягчители могут растворить основание из наливного асфальта и повредить нанесенный после укладки лаковый слой, особенно у паркета без шпунтового соединения. Клей отверждается путем реакции с молекулами воды, которые содержатся в воздухе, древесине или основании. Скорость отверждения возрастает при повышении температуры в помещении и сокращается при увеличении толщины слоя клея.

Виды клея, которые классифицированы согласно стандарту DIN EN 14293 и ISO 17178 как «эластичные», после отверждения приобретают пружинящий эффект. Эластичная механика передает сравнительно небольшое напряжение от паркета к основанию, но допускает изменение размеров паркетных элементов.

Ответственность производителя

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными в каждом конкретном случае, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях производитель рекомендует произвести пробную укладку паркета. С выходом этого издания все предыдущие издания (листки технической информации, рекомендации по укладке и т.п.) утрачивают силу.