ПРО 2 К-ПУ / PRO 2 K-PU

Полиуретановый 2-х компонентный клей для паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полиуретановый двухкомпонентный клей без растворителей для приклеивания различных видов паркета (штучного, мозаичного, модульного,художественного, щитового, торцевого, массивной доски пола, паркетной доски) любых размеров и из практически любых пород древесины к впитывающим и невпитывающим основаниям. В случае использования очень маслянистых пород древесины (таких как тик, лапачо и др.) рекомендуется производить пробное приклеивание.

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Поверхность должна быть сухой , прочной, ровной, очищенной от пыли, остатков старых покрытий, пятен масла. Основание должно соответствовать стандарту DIN 18356. Слабопрчный верхний слой бетона необходимо удалить с поверхности стяжки путем шлифования до приклеивания паркета и тщательно очистить с помощью пылесоса.

СВОЙСТВА

* технологичен в работе

* не оказывает негативного воздействия на древесину

* применим для помещений с высокой нагрузкой

* малое время готовности покрытия к дальнейшей обработке или эксплуатации

* после отверждения не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	двухкомпонентный полиуретановый клей без растворителей

Соотношение смеси	9 частей смолы / 1 часть отвердителя (весовые части)

Время отверждения	12 часов при 20°C

Минимальная рабочая температура	10°С

Рекомендуемая рабочая температура	15...200 C

Рекомендуемая влажность основания:

дерево (фанера)                                        8...12 %

бетон                                                            3% вес. (или 85% отн.)

Время открытой выдержки	0 мин (мокрое склеивание)

Время жизни смеси	до 100 мин. (120 г. смеси при 200C)

до 60 мин. (7 кг. смеси при 200C)

Может быть меньше, в зависимости от количества смеси,температуры, влажности!

Расход

Паркетный пол:

деревянное основание (фанера)    0.75 - 1.5 кг/м2

бетонное основание  1.0 - 1.5 кг/м2

Упаковка	6.3 кг + 0.7 кг

Условия хранения	Хранить смолу и отвердитель в сухом месте при температуре не ниже 100С. Если температура отвердителя ниже 100С,  до начала работ по приклеиванию необходимо подождать, пока она не поднимется до 15-200С.

Срок хранения	1 год в оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Паркетные полы:

Тщательно перемешать смолу и отвердитель по данному соотношению смеси перед началом работы. Клей наносится на облицуемую поверхность зубчатым шпателем по участку 5 - 6 м2 и паркетные плашки укладываются сразу на свежий слой клея. Количество клея должно быть таким, чтобы между паркетом и основой образовывался почти единый слой клея, но клей не проступал бы между плашками. Минимальное время отверждения ок. 12 часов/20°С. Шлифование паркета рекомендуется производить через 1-2 суток после наклеивания. Свежие пятна клея можно удалить ацетоном или ксилолом, а высохший клей - только механически. Придерживайтесь рекомендаций производителя напольных покрытий.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи с неотвержденным продуктом и с его компонентами. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу. На рабочем месте необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Отвердитель содержит изоцианат и при недостаточной вентиляции помещения сделует применять индивидуальные средства защиты. Не выливать неотвержденный продукт или его компоненты в канализацию. Небольшие количества отходов компонентов можно смешать и после их отверждения вывезти на свалку.  Отвержденный продукт нельзя сжигать или нагревать до температуры выше 150ºС. Большие количества продукта должны отправляться на мусороперерабатывающие заводы для сложных отходов.

Срок хранения и дату производства см. на упаковке.

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | АО "Киилто-Клей" 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское Сельское Поселение», п/з «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 2Б, корпус 2 Телефон +7-800-3333033 Адрес производства: 140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69 |
| --- | --- |